# Проволока сварочная для нержавеющей стали

- ГОСТ 2246-70-проволока стальная сварочная.

Проволока сварочная

марки сварочных проволок для электродуговой сварки под флюсом и

электрошлаковой сварки высоколегированных сталей

| Марка стали | Марка проволоки |
| --- | --- |
| Коррозионно-стойкие стали |
| 12Х18Н9, 08Х18Н10, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т и подобные; к металлу шва предъявляются требования стойкости к МКК | Св-01Х19Н9 Св-04Х19Н9 Св-06Х19Н9Т Св-07Х18Н9ТЮ Св-04Х19Н9С2 Св-05Х19Н9ФЗС2 |
| 12Х18Н10Т, 0Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 08Х18Н12Б и подобные, работающие при температурах выше 350 °С или в условиях, когда к металлу шва предъявляются требования стойкости к МКК | Св-07Х19Н10Б Св-05Х20Н9ФБС |
| 10Х17Н13МЗТ, 08Х18Н12Б и подобные; к металлу шва предъявляются жесткие требования стойкости к МКК 08X18Н10, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т и подобные, свариваемые в углекислом газе; к металлу шва предъявляется требование стойкости к МКК | Св-08Х19Н10МЗБ Св-06Х20Н11МЗТБ Св-08Х25Н13БТЮ |
| Жаропрочные стали |
| 12Х18Н9 с аустенитно-ферритными швами | Св-04Х19Н19 |
| 12Х18Н9Б, 08Х18Н12Т и др. с аустенитно-ферритными швами | СВ-08Х18Н8Г2Б |
| Х15Н35В4Т | Св-06Х19Н10МЗТ |
| Жаростойкие стали |
| 20Х23Н13, 08Х20Н14С2 и подобные | Св-07Х25Н13 |
| 20Х23Н18 и подобные, работающие при температурах 900 ... 1100 °С | Св-07Х25Н12Г2Т Св-06Х25Н12ТЮ Св-08Х25Н13БТЮ |
| ХН35ВЮ, 20Х25Н20С2 и подобные, работающие при температурах до 1200 °С | Св-08ХН50 |

Кратковременные механические свойства при температуре 20 °С металла шва и сварного соединения высоколегированных сталей и сплавов

| Марка металла | Толщина, мм | Марка проволоки | Сварка | Испытуемый образец | σт, МПа | σв, МПа | δ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20Х23Н8 ХН35ВТ | 12 | Св-13Х25Н8 Св-0Х15Н35ВЗБЗТ | Электродуговая под флюсом АНФ-5 | Металл шва* | 665 | 797 | 5,9 |
|  |  |  | То же, под флюсом АНФ-17 | Металл шва Металл шва** | 463 474 | 654 784 | 24,7 15,8 |
| ХН77ТЮР | 100 | Св-08Н50 | Электрошлаковая, пластинчатым электродом, флюс АНФ-7 | Металл шва* | 587 | 762 | 18,0 |
| ХН78Т | 125 | Св-08Н50 | То же, под флюсом АНФ-1 | Металл шва | 288 | 638 | 17,4 |
| *Термообработка: аустенизация при 1080 °С 2 ч на воздухе и старение при 700 °С 16 ч. **Термообработка: старение при 800 °С 10 ч |

Электрошлаковая сварка.

Важнейшая отличительная особенность такого способа - пониженная чувствительность к образованию горячих трещин, позволяющая получать чисто аустенитные швы без трещин.

Длительная прочность сварных соединений высоколегированных сталей и сплавов

| Марка металла | Сварка | Марка проволоки | Условия испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | температура, °С | постоянное напряжение, МПа | время до разрушения, ч |
| 12X18Н9Т | Под флюсом В аргоне В углекислом газе | Св-01Х19Н9 | 600 | 300 | 1,5 3,0 4,0 |
| 12Х18Н9Т | Под флюсом В аргоне В углекислом газе | СВ-06Х19Н9Т | 600 | 300 | 35,0 21,0 218,0 |
| 12Х18Н9Т | Под флюсом В аргоне В углекислом газе | СВ-07Х19Н10Б | 600 | 300 | 33 86 320 |
| 12Х18Н9Т | Электрошлаковая пластинчатым электродом | СВ-06Х19Н9Т | 700 | 180 | 42,0 |
| ХН77ТЮР** | Тоже | Св-08Н50 | 700 | 400 | 116,0 |
| 20Х23Н8 | Под флюсом | СВ-13Х25Н8 | 700 | 400 | 46 ...79 |
| ХН78Т** | Аргонодуговая вольфрамовым электродом |  | 700 | 210 | 125 ... 161 |
| ** Термообработка: аустенизация при 1050 °С 15 мин и старение при 700 °С 16 ч. |

Типовой режим электрошлаковой сварки высоколегированных сталей и сплавов

| Толщина металла, мм | Электрод, мм | Марка флюса | Глубина шлаковой ванны, мм | Скорость подачи электрода, м/ч | Сила тока, А | Напряжение, В | Зазор, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Проволока Ø3 | АНФ-7 | 25 ... 35 | 330 | 600 ... 800 | 40 ... 42 | 28 ... 32 |
| 100 | Пластина 10х100 | АНФ-7 | 15 ... 20 | 2,4 | 1200 ... 1300 | 24 ... 26 | 28 ... 32 |
| 200 | Пластина 12х200 | АНФ-1 | 15 ... 20 | 1,9 | 3500 ... 4000 | 22 ... 24 | 38 ... 40 |
| 200 | Пластина 12х200 | АНФ-6 | 15 ... 20 | 1,9 | 1800 ... 2000 | 26 ... 28 | 38 ... 40 |

Сварка в защитных газах.

В качестве защитных газов используются как инертные (аргон, гелий), так и активные (углекислый), а также различные их смеси. Преимущества: можно использовать для соединения металлов широкого диапазона толщин (от десятых долей до десятков миллиметров). При сварке толстых металлов в некоторых случаях этот способ сварки может конкурировать с электрошлаковой сваркой.

Для высоколегированных сталей применяется и плазменная сварка.

Главное преимущество - малый расход защитного газа. Получение плазменных струй различного сечения (круглого, прямоугольного) и значительное изменение расстояния от плазменной горелки до изделия расширяют технологические возможности этого способа. Плазменную сварку можно использовать для очень тонких металлов и для металла толщиной до 12 мм. Применение ее для соединения сталей большой толщины затруднено опасностью образования в швах подрезов.

Примерные режимы аргонодуговой сварки вольфрамовым электродом высоколегированных сталей

| Толщина металла, мм | Тип соединения | Сила тока, А | Расход аргона, л/мин | Скорость сварки, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ручная сварка |
| 1 2 3 | С отбортовкой | 35 ... 60 75 ... 120 100 ... 140 | 3,5-4 5 ... 6 6 ... 7 | - |
| 1 2 3 | Встык без разделки кромок с присадкой | 40 ... 70 80 ... 130 120 ... 160 | 3,5 ... 4 5 ... 6 6 ... 7 | - |
| Автоматическая сварка |
| 1 2 4 | Встык с присадкой | 80 ... 140 140 ... 240 200 ... 280 | 4 6 ... 7 7 ... 8 | 30 ... 60 20 ... 30 15 ... 30 |
| 1 2,5 4 | Встык без присадки | 60 ... 120 110 ... 200 130 ... 250 | 4 6 ... 7 7 ... 8 | 35 ... 60 25 ... 30 25 ... 30 |
| Примечание. Диаметр присадочной проволоки 1,6 ... 2 мм; ток постоянный прямой полярности. |

Ориентировочные режимы аргонодуговой сварки встык плавящимся электродом высоколегированных сталей в нижнем положении

| Толщина металла, мм | Подготовка кромок | Число слоев | Диаметр сварочной проволоки, мм | Сила тока, А | Скорость сварки, м/ч | Расход аргона, л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматическая сварка |
| 2 | Без разделки | 1 | 1 | 200 ... 210 | 70 | 8 ... 9 |
| 5 | V-образная разделка под углом 50° | 1 | 1 | 260 ... 275 | 44 | 8 ... 9 |
| 10 | Тоже | 2 | 2 | 330 ... 440 | 15 ... 30 | 12 ... 17 |
| Полуавтоматическая сварка |
| 4 8 | Без разделки V-образная разделка | 1 2 | 1,0 ... 1,6 1,6 ... 2,0 | 160 ... 300 240 ... 360 | - - | 6 ... 8 11 ... 15 |

Ориентировочные режимы дуговой сварки высоколегированных сталей без разделки кромок плавящимся электродом в углекислом газе

| Толщина металла, мм | Шов | Диаметр сварочной проволоки, мм | Вылет электрода, мм | Сила тока, А | Напряжение дуги,В | Скорость сварки, м/ч | Расход углекислого газа, л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Односторонний | 1 | - | 80 | 16 | 80 | 10 ... 12 |
| 3 | Тоже | 2 | 15 | 230 ... 240 | 24 ... 28 | 45 ...50 | 12... 15 |
| 6 | Двусторонний | 2 3 2 | 15 15 15 ... 20 | 250 ... 260 350 ... 360 380 ... 400 | 28 ... 30 30 ... 32 30 ... 32 | 30 30 - | 12 ... 15 12 ... 15 - |
| 8 | То же | 3 2 | 20 ... 25 15 ... 20 | 430 ... 450 420 ... 440 | 33 ... 35 30 ... 32 | - 30 | - 12 ... 12 |
| 10 | » | 3 | 25 ... 30 | 530 ... 560 | 34 ... 36 | - | - |

ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СТАЛЕЙ

| св-06х19т9т проволока сварочная |
| --- |
| Химический состав, % |
| С не более | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Ti | S не более | Р не более | прочие элементы |
| 0,08 | 0,40-1,00 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 8,00-10,00 | - | 0,50-1,00 | 0,015 | 0,030 |  |
| св-04х19н11м3-проволока сварочная |
| Химический состав, % |
| С не более | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Ti | S не более | Р не более | прочие элементы |
| 0,06 | 0,60 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 10,00-12,00 | 2,00-3,00 | - | 0,018 | 0,02 | - |
| св-07х25н13 проволока сварочная |
| Химический состав, % |
| С не более | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Ti | S не более | Р не более | прочие элементы |
| 0,09 | 0,50-1,00 | 1,00-2,00 | 23,00-26,00 | 12,00-14,00 | - | - | 0,018 | 0,025 | - |
| св08х20н9г7т проволока сварочная |
| Химический состав, % |
| С не более | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Ti | S не более | Р не более | прочие элементы |
| 0,10 | 0,50-1,00 | 5,00-8,00 | 18,50-22,00 | 8,00-10,00 | - | 0,60-0,90 | 0,018 | 0,035 | - |
| св-04Х19Н9 проволока сварочная |
| Химический состав, % |
| С не более | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Ti | S не более | Р не более | прочие элементы |
| 0,06 | 0,50-1,00 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 8,00-10,00 | - | - | 0,018 | 0,02 | - |